## Slide 1: Математическое моделирование фотополимеризации мономеров: ОКМ-2, ПЭTA, ДMЭГ в присутствии о-хинонов и третичных аминов
Работу выполнил студент 5 курса:
Крайнов Илья Олегович
Работа выполнена в ИМХ РАН под руководством к.х.н. Арсеньева М.В.
Полуштайцева Ю. В.

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценка характера полимеризации ОКМ-2, ПETA, ДМЭГ – бутанол-1 при инициировании системой о-хинон - амин
ПЭТА

## Slide 3: Реакция активации триплета

## Slide 4: Реакции фотовосстановления

## Slide 5: Реакции фенолэфира

## Slide 6: Реакции радикалов

## Slide 7: ВСТУПЛЕНИЕ
-к. взаимодиффузии мономера и нейтральной компоненты
- к. самодиффузии спирта
для спиртов:
~ 10
– параметры экспозиции

## Slide 8: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ДИФФУЗИЯ
Законы Фика
Уравнение Эйнштейна-Смолуховского
Уравнение Арениуса

## Slide 9: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ . ВЯЗКОСТЬ
Зависимость вязкости газов и жидкостей от температуры
Касательное напряжение
Кинематическая вязкость
Формула Стокса
Уравнение Арениуса

## Slide 10: НАХОЖДЕНИЕ ВЯЗКОСТЕЙ

## Slide 11: ПЛОТНОСТЬ – СОСТАВ

## Slide 12: ВЯЗКОСТЬ. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

## Slide 13
ВЯЗКОСТЬ – ТЕМПЕРАТУРА. ОКМ-2

## Slide 14: ВЯЗКОСТЬ – СОСТАВ. ОКМ-2
+

## Slide 15: ВЯЗКОСТЬ – СОСТАВ. ПЭТA
+

## Slide 16: ЭНЕРГИЯ «АКТИВАЦИИ» СДВИГА – СОСТАВ
+

## Slide 17: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА
Butanol-1
DMEG
OCM-2
PETA

## Slide 18: ДИФФУЗИЯ. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

## Slide 19: ДИФФУЗИЯ – ТЕМПЕРАТУРА. ОКМ-2
2.4 % mass Butanol-1

## Slide 20: ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (ТОЛЬКО МОНОМЕР)
OCM-2 100%
D=0.01·1e-10 m2/s

## Slide 21: ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (МОНОМЕР + БУТАНОЛ)
OCM-2 70% mol
Butanol-1 30% mol
D=0.1·1e-10 m2/s

## Slide 22: ВЫВОДЫ
Установлены динамические вязкости и плотности систем:
  ОКМ-2, PETA, DMEG – бутанол-1 при составах 0-20% по массе бутанола-1 и при температурах 15-40 ͦС;
Установлены зависимости вязкости от состава смесей и температуры;
Оценены коэффициенты диффузии при помощи молекулярной динамики;
Экспериментально показана зависимость свойства полученных полимерных материалов от коэффициента диффузии мономеров.