## Slide 1: Моделирование процесса полимеризации композиций ДМЭГ/бутанол, ПЭТА/бутанол и ОКМ-2/бутанол, инициируемого системой о-хинон/амин
Работу выполнил:
студент 5 курса Крайнов Илья Олегович
Работа выполнена в ИМХ РАН под руководством: к.х.н. Арсеньева М.В.
к.ф.-м.н. Полуштайцева Ю. В.

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
построение математической модели фотополимеризации
ДМЭГ/бутанол, ПЭТА/бутанол, ОКМ-2/бутанол,
инициируемой системой о-хинон/амин, которая учитывает кинетику реакции фотоинициирования и диффузионные процессы
Задачи:
Построение системы дифференциальных уравнений для описания механизма фотовосстановления и полимеризации
Изучение влияния параметров (констант скоростей) на концентрацию действующих компонентов в системе
Выбор наиболее оптимального метода численного решения системы.
Оценка коэффициентов диффузии компонентов.
Учет диффузионных процессов при полимеризации.

## Slide 3: Реагирующие вещества
ПЭТА

## Slide 4: Активация хинона
Из закона Бугера-Ламберта-Бэра:
Скорость реакции:
Диаграмма переходов между возбужденными состояниями хинона:

## Slide 5: Фотовосстановление

## Slide 6: Реакции фенолэфира

## Slide 7: Радикальные Реакции

## Slide 8: Фотодекарбонилирование

## Slide 9: Рост и передача цепи

## Slide 10: Ингибирование и обрыв
4

## Slide 11: Исследование кинетики ОКМ-2
t, с
P, %
Расчет.
Эксп.
t, с
P, %

## Slide 12: Исследование кинетики ДМЭГ
P, %
P, %
Расчет.
Эксп.
t, с
t, с

## Slide 13: Исследование кинетики ПЭТА
P, %
Расчет.
Эксп.
t, с
P, %
t, с

## Slide 14: Влияние констант скорости на кинетику
Константа | Индукционный период с |  |  | Максимальная скорость конверсии %/с |  | 
 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | 1 | 10
dQ | 524.132 | 205.141 | 124.972 | 0.0073 | 0.0310 | 0.0487
diff | 205.141 | 205.141 | 205.061 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310
inh | 0.400 | 205.141 | 190.579 | 0.0188 | 0.0310 | 0.0355
l | 799.840 | 205.141 | 54.485 | 0.0008 | 0.0310 | 0.0373
p | 205.141 | 205.141 | 205.141 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310
prop | 0.400 | 205.141 | 92.409 | 0.0002 | 0.0310 | 0.5078
r | 98.250 | 205.141 | 0.640 | 0.0584 | 0.0310 | 0.0009
rD_dis | 203.380 | 205.141 | 221.622 | 0.0313 | 0.0310 | 0.0287
rD_rec | 203.380 | 205.141 | 221.622 | 0.0313 | 0.0310 | 0.0287
ter_rec | 208.261 | 205.141 | 139.214 | 0.0453 | 0.0310 | 0.0133
trans_m | 205.141 | 205.141 | 205.141 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0311

## Slide 15: Описание диффузионной модели
-к. взаимодиффузии мономера и нейтральной компоненты
- к. самодиффузии спирта
для спиртов:
~ 10
– определяющие, контраст композиции

## Slide 16: ДИФФУЗИЯ. ВЯЗКОСТЬ
Законы Фика:
Уравнение Эйнштейна-Смолуховского:
Уравнение Аррениуса:
Формула Стокса:
Уравнение Аррениуса:
Закон Ньютона:
Закон Стокса:

## Slide 17: Нахождение вязкостей и коэффициентов диффузии

## Slide 18: ВЫВОДЫ
Установлены динамические вязкости и плотности систем:
  ОКМ-2, PETA, DMEG – бутанол-1 при составах 0-20% по массе бутанола-1 и при температурах 15-40 ͦС;
Установлены зависимости вязкости от состава смесей и температуры;
Оценены коэффициенты диффузии при помощи молекулярной динамики;
Экспериментально показана зависимость свойства полученных полимерных материалов от коэффициента диффузии мономеров.

## Slide 19: Спасибо за внимание !

## Slide 20: Благодарности

## Slide 21: Редукция схемы полимеризации

## Slide 22: Редукция схемы фотоинициирования

## Slide 23: Ошибка редукции схемы фотоинициирования
%
%
%
t, с
t, с
t, с

## Slide 24: Ошибка редукции схемы полимеризации
%
%
%
t, с
t, с
t, с

## Slide 25: Влияние на конверсию

## Slide 26: Влияние, , на конверсию

## Slide 27: Влияние, на конверсию

## Slide 28: Влияние, , на конверсию

## Slide 29: НАХОЖДЕНИЕ ВЯЗКОСТЕЙ

## Slide 30: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА
Butanol-1
DMEG
OCM-2
PETA
K