## Slide 1: Моделирование процесса полимеризации композиций ДМЭГ/бутанол, ПЭТА/бутанол и ОКМ-2/бутанол инициируемой системой о-хинон/амин
Работу выполнил студент 5 курса:
Крайнов Илья Олегович
Работа выполнена в ИМХ РАН под руководством: к.х.н. Арсеньева М.В.
Полуштайцева Ю. В.

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
построение математической модели фотополимеризации
ДМЭГ/бутанол, ПЭТА/бутанол, ОКМ-2/бутанол
инициируемой системой о-хинон/амин
с учетом кинетики реакции фотоинициирования и диффузионных процессов
ПЭТА

## Slide 3: Фотоинициирование. Активация хинона

## Slide 4: Фотоинициирование. Фотовосстановления

## Slide 5: Фотоинициирование. Реакции фенолэфира

## Slide 6: Фотоинициирование. Реакции радикалов

## Slide 7: Полимеризация. Рост и передача цепи

## Slide 8: Полимеризация. Ингибирование и обрыв

## Slide 9: ВСТУПЛЕНИЕ
-к. взаимодиффузии мономера и нейтральной компоненты
- к. самодиффузии спирта
для спиртов:
~ 10
– параметры экспозиции

## Slide 10: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ДИФФУЗИЯ
Законы Фика
Уравнение Эйнштейна-Смолуховского
Уравнение Арениуса

## Slide 11: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ . ВЯЗКОСТЬ
Зависимость вязкости газов и жидкостей от температуры
Касательное напряжение
Кинематическая вязкость
Формула Стокса
Уравнение Арениуса

## Slide 12: НАХОЖДЕНИЕ ВЯЗКОСТЕЙ

## Slide 13: ПЛОТНОСТЬ – СОСТАВ

## Slide 14: ВЯЗКОСТЬ. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

## Slide 15
ВЯЗКОСТЬ – ТЕМПЕРАТУРА. ОКМ-2

## Slide 16: ВЯЗКОСТЬ – СОСТАВ. ОКМ-2
+

## Slide 17: ВЯЗКОСТЬ – СОСТАВ. ПЭТA
+

## Slide 18: ЭНЕРГИЯ «АКТИВАЦИИ» СДВИГА – СОСТАВ
+

## Slide 19: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА
Butanol-1
DMEG
OCM-2
PETA

## Slide 20: ДИФФУЗИЯ. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

## Slide 21: ДИФФУЗИЯ – ТЕМПЕРАТУРА. ОКМ-2
2.4 % mass Butanol-1

## Slide 22: ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (ТОЛЬКО МОНОМЕР)
OCM-2 100%
D=0.01·1e-10 m2/s

## Slide 23: ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (МОНОМЕР + БУТАНОЛ)
OCM-2 70% mol
Butanol-1 30% mol
D=0.1·1e-10 m2/s

## Slide 24: ВЫВОДЫ
Установлены динамические вязкости и плотности систем:
  ОКМ-2, PETA, DMEG – бутанол-1 при составах 0-20% по массе бутанола-1 и при температурах 15-40 ͦС;
Установлены зависимости вязкости от состава смесей и температуры;
Оценены коэффициенты диффузии при помощи молекулярной динамики;
Экспериментально показана зависимость свойства полученных полимерных материалов от коэффициента диффузии мономеров.