## Slide 1: Экспериментальное определение вязкостей систем: ОКМ-2 – бутанол-1, PETA – бутанол-1, DMEG– бутанол-1
Работу выполнил студент 5 курса:
Крайнов Илья Олегович
Работа выполнена в ИМХ РАН под руководством к.х.н. Арсеньева М.В.
к.ф.н Полуштайцева Ю. В.

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
определение значений вязкости систем ОКМ-2, ПETA, ДМЭГ – бутонол-1 составов от 0 до 20% по массе бутанола-1, и их зависимости от температуры при 15 - 40 ͦС

## Slide 3: ВСТУПЛЕНИЕ
-к. взаимодиффузии мономера и нейтральной компоненты
- к. самодиффузии спирта
для спиртов:
~ 10
– параметры экспозиции

## Slide 4: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ДИФФУЗИЯ.
Законы Фика
Уравнение Эйнштейна-Смолуховского
Уравнение Арениуса

## Slide 5: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ . ВЯЗКОСТЬ.
Зависимость вязкости газов и жидкостей от температуры
Касательное напряжение
Кинематическая вязкость
Формула Стокса
Уравнение Арениуса

## Slide 6: НАХОЖДЕНИЕ ВЯЗКОСТЕЙ.

## Slide 7: ПЛОТНОСТЬ – СОСТАВ.

## Slide 8: ВЯЗКОСТЬ. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА.

## Slide 9
ВЯЗКОСТЬ – ТЕМПЕРАТУРА. ОКМ-2.

## Slide 10: ВЯЗКОСТЬ – СОСТАВ. ОКМ-2.
+

## Slide 11: ВЯЗКОСТЬ – СОСТАВ. PETA.
+

## Slide 12: ЭНЕРГИЯ «АКТИВАЦИИ» СДВИГА – СОСТАВ.
+

## Slide 13: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА
Butanol-1
DMEG
OCM-2
PETA

## Slide 14: ДИФФУЗИЯ. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА.

## Slide 15: ДИФФУЗИЯ – ТЕМПЕРАТУРА. ОКМ-2.
2.4 % mass Butanol-1

## Slide 16: ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ТОЛЬКО МОНОМЕР.

## Slide 17: ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МОНОМЕР + БУТАНОЛ.

## Slide 18: ВЫВОДЫ
Установлены динамические вязкости и плотности систем:
  ОКМ-2, PETA, DMEG – бутонол-1
  при составах 0-20% по массе бутанола-1 и при температурах 15-40С
Установлены зависимости вязкости от состава смесей и температуры
Оценены коэффициенты диффузии при помощи молекулярной динамики
Экспериментально показана зависимость свойства полученных полимерных материалов от коэффициента диффузии мономеров